УДК 537.9:004.94

Влияние конфигурации примесей бора на электронные свойства монослоя силигена

К.В.Образцов1, А.Н. Чибисов1, А.Сривастава2

1Вычислительный центр ДВО РАН, г. Хабаровск

2 Индийский институт информационных технологий и управления, Гвалиор, Индия

E-mail: 2018102293@togudv.ru, andreichibisov@yandex.ru

Аннотация. В работе методами теории функционала плотности исследовано влияние взаимного расположения двух примесных атомов бора на структурные и электронные свойства монослоя силигена. Определены энергетически наиболее выгодные конфигурации примесной пары и особенности распределения дырочных состояний. Показано, что наиболее стабильным является расположение атомов бора в одном подслое силигена, для которого характерно делокализованное распределение дырочных состояний. Было установлено, что введение пары атомов бора приводит к существенному изменению электронных свойств монослоя.

Основной текст статьи.

Развитие современной наноэлектроники требует создания более компактных и быстродействующих квантовых транзисторов и межсоединений, перспективной платформой для которых являются двумерные материалы [1–7]. Одним из таких материалов является силиген [8–11], обладающий управляемыми электронными свойствами и высокой совместимостью с современной микроэлектронной технологической базой [13–18]. Благодаря этим особенностям силиген рассматривается как перспективная основа для создания квантовых логических элементов, квантовых точек и других устройств квантовой электроники [19].

В связи с этим актуальной задачей является исследование возможности управления электронными свойствами силигена посредством введения примесных атомов. Целью данной работы являлось теоретическое исследование влияния взаимного расположения пары атомов бора на структурные, энергетические и электронные свойства монослоя силигена.

Применяемые методы и описание материала

Квантово-механические расчеты проводились в рамках теории функционала плотности (DFT) с использованием программного пакета VASP [20–22]. Для учета эффектов намагниченности выполнялись неколлинеарные расчеты с учетом спин-орбитального взаимодействия. Обменно-корреляционный потенциал рассчитывался в рамках обобщенного градиентного приближения (GGA) с использованием метода PAW [23]. Для учета взаимодействия Ван-дер-Ваальса применялся полуэмпирический метод DFT-D3 [24].

Для расчетов примитивной ячейки использовалась k-сетка 16×16×1, построенная по схеме Монхорста–Пэка, а для увеличенной суперъячейки — k-сетка 4×4×1. Поиск неэквивалентных конфигураций расположения примесных атомов бора выполнялся с использованием Python-библиотеки bsym [25], реализующей алгоритмы групп симметрии и позволяющей исключить симметрично эквивалентные позиции при построении суперъячейки.

Выводы

В результате проведенных расчетов установлено, что энергетическая стабильность примесной пары B–B существенно зависит от взаимного расположения атомов бора в структуре силигена. Наиболее энергетически выгодными являются конфигурации, в которых оба атома бора располагаются в одном подслое. Минимальной энергией характеризуется структура, образованная при замещении двух атомов Ge атомами B.

Показано, что энергетическая стабильность примесных конфигураций связана с характером распределения дырочных состояний. Для наиболее устойчивых структур характерно делокализованное распределение дырочных состояний между парой атомов B и соседними атомами Si/Ge, тогда как для менее стабильных конфигураций наблюдается преимущественная локализация дырки на одном из атомов бора с формированием состояния типа B⁺–B⁰.

Также установлено, что введение пары атомов бора приводит к исчезновению запрещенной зоны и переходу монослоя силигена к металлическому типу проводимости. Таким образом, взаимное расположение примесных атомов бора является одним из факторов, определяющих энергетические и электронные свойства легированного силигена.

Финансирование

Расчеты были выполнены в рамках проекта Российского научного фонда № 24-13-20024 и Правительства Хабаровского края (соглашение № 102С/2024 от 31.07.2024 г.)"

Л И Т Е Р А Т У Р А

- Liu A., Zhang X., Liu Z. et al. // Nano-Micro Letters. 2024. V. 16. Art. 119. DOI: 10.1007/s40820-024-01259-4.

- Qin L., Wang L. // Nano-Micro Letters. 2025. V. 17. Art. 255. DOI: 10.1007/s40820-025-014455.

- Zhuang J. H., Li Z., Liang Y., Tang T. et al. // Chemical Engineering Journal. 2025. V. 520. Art. 166133. DOI: 10.1016/j.cej.2024.166133.

- Agrawal S., Srivastava A., Kaushal G. et al. // IEEE Trans. Nanotechnol. 2022. V. 21. P. 43–51. DOI: 10.1109/TNANO.2022.3140282.

- Agrawal S., Srivastava A., Kaushal G. // Solid State Commun. 2024. V. 380. Art. 115389. DOI: 10.1016/j.ssc.2023.115389.

- Agrawal S., Srivastava A., Kaushal G. // Proc. 6th Int. Conf. Inf. Tech. High-Perf. Comput. 2021. V. 2930. DOI: 10.1007/978-3-030-82807-2_44.

- Ahmed S., Mim S. H., Alam M. K. // ACS Appl. Electron. Mater. 2025. V. 7, № 11. P. 4924–4937. DOI: 10.1021/acsaelm.5c00293.

- Zhou H., Zhao M., Zhang X. et al. // J. Phys. Condens. Matter. 2013. V. 25. Art. 395501.

- Sun X., Guo Y., Zhao Y., Liu S., Li H. // Sensors. 2020. V. 20. Art.2879.DOI:10.3390/s20102879.

- Kovalska E., Wu B., Liao L. et al. // ACS Nano. 2023. V. 17, № 12. P. 11374–11383. DOI:10.1021/acsnano.3c01471.

- Cid B. J., Sosa A. N., Miranda A. et al. // Mater. Lett. 2021. V. 293. Art. 129743. DOI: 10.1016/j.matlet.2021.129743.

- Obrazcov K., Chibisov A., Srivastava A. // Proc. IEEE Int. Conf. Emerg. Tech. Appl. (ICETA 2025). 2025.

- Zhang D., Zhang D., Lu J. et al. // Appl. Phys. Lett. 2022. V. 121, № 2. DOI: 10.1063/5.0097846.

- Chibisova M. A., Chibisov A. N. // Mater. Res. Express. 2019. V. 6. Art. 045017. DOI: 10.1088/2053-1591/aafb28.

- Chibisov A. N., Chibisova M. A. // J. Phys. Chem. Lett. 2020. V. 11, № 11. P. 4427–4429. DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c01046.

- Chibisov A. N., Chibisova M. A. // J. Comput. Electron. 2021. V. 20. P. 1959–1963. DOI: 10.1007/s10825-021-01755-y.

- Chibisov A. N., Aleshin M. S., Chibisova M. A. // Nanomaterials. 2022. V. 12, № 13. Art. 2244. DOI: 10.3390/nano12132244.

- Nigro A., Jutzi E., Forrer N. et al. // Phys. Rev. Mater. 2024. V. 8, № 6. DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.8.066201.

- McJunkin T., Harpt B., Feng Y. et al. // Nat. Commun. 2022. V. 13, № 1. Art. 7777. DOI: 10.1038/s41467-022-35510-z.

- Kresse G., Hafner J. // Phys. Rev. B: Condens. Matter. 1993. V. 47, № 1. P. 558–561. DOI: 10.1103/PhysRevB.47.558.

- Kresse G., Furthmüller J. // Comput. Mater. Sci. 1996. V. 6, № 1. P. 15–50. DOI: 10.1016/0927-0256(96)00008-0.

- Kresse G., Furthmüller J. // Phys. Rev. B: Condens. Matter. 1996. V. 54, № 16. P. 11169–11186. DOI: 10.1103/PhysRevB.54.11169.

- Perdew J. P., Burke K., Ernzerhof M. // Phys. Rev. Lett. 1996. V. 77, № 18. P. 3865–3868. DOI: 10.1103/PhysRevLett.77.3865.

- Grimme S., Ehrlich S., Goerigk L. // J. Comput. Chem. 2011. V. 32, № 7. P. 1456–1465. DOI: 10.1002/jcc.21759.

- Morgan B. J. // J. Open Source Softw. 2017. V. 2, № 11. Art. 370. DOI: 10.21105/joss.00370.